MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Anschlusselement TWISTEE

Anschlusselement TWISTEE® für den nachträglichen Anschluss an dickwandige Hauptrohre  ab DN 300 mit einer Mindestwandstärke von 60 mm.

Hauptrohr 			DN/Werkstoff __________________

Anschlussrohr 			DN/Werkstoff __________________

Artikelnummer	 		__________________

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:			MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit:		0.6 bar Wasser / -0,3 bar Vakuum

Hochdruckspülfestigkeit:	170 bar

Dichtungsmaterial:		EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1

Kunststoffkörper:		PP nach DIN EN 14758-1

Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung:		DIN EN14758-1, DIN EN 681-1, CE18, DIBt-Zulassung benatragt